………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 1 – Armatura wodociągowa

Opis przedmiotu zamówienia:

- Armatura wodociągowa:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40 malowane farbą epoksydową wewnątrz i na zewnątrz (min 250 µm).

- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina.

- Długość zabudowy wg F5 (długie),

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie.

- Śruby łączące korpus z pokrywą– wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zalewane masą na gorąco.

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno, polerowanym gwintem.

- Potrójny system uszczelnienia trzpienia.

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym z pełnym przelotem.

- Prowadzenie klina przy użyciu prowadnic (ślizgów) wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych.

- Stała lub wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu.

- Obudowy do zasuw teleskopowych (o długości min 1 000 mm, max 1 800 mm) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza).

- Zasuwy winny posiadać system montowania obudowy za pomocą przetyczki i zatrzasku lub rozwiązanie porównywalne.

- Ciśnienie nominalne PN10/PN16.

- Zasuwy do przyłączy domowych:

- Wykonanie– (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne min. GGG-40, malowane farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz (min 250 µm).

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanych gwintem.

- Potrójne uszczelnienie trzpienia.

- Klin z mosiądzu zawulkanizowany powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym.

- Połączenia kielichowe typu ISO do rur PE.

- Uszczelka kielicha– uszczelka trapezowa EPDM.

- Zasuwy powinny posiadać system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) lub rozwiązanie porównywalne.

- Ciśnienie nominalne PN10.

- Pełny przelot przez zasuwę.

- Skrzynki do zasuw i hydrantów:

- Korpus materiał typu PE lub PA+,

- Wieczko żeliwne GG-20

- Wymiary skrzynki 265x270x186.

- Hydranty nadziemne:

- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN–EN 1092–2 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. kołnierze żeliwne”.

- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.

- Hydrant musi posiadać w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego, tzw. złamanie bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.

- Kolumna górna (część nadziemna wraz z głowicą) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielona) żeliwo sferoidalne min. GGG-40.

- Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych bez konieczności odkopywania (przestawienie na kolanie stopowym),

- Hydrant nadziemny musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla Dn 80.

- Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

- Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego; klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).

- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.

- Trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca, wykonane z mosiądzu.

- Kula dodatkowego zabezpieczenia w hydrancie nadziemnym wykonana z polipropylenu.

- Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójnie o– ringowe.

- Odwodnienie hydrantu nadziemnego tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

- Zewnętrznie i wewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.

- Kolumna górna (nadziemna) dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką odporną na promieniowanie UV.

- Hydranty podziemne:

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem RD1500mm.

- Ciśnienie nominalne PN 16.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN–EN 1092–2 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne:

Zewnętrznie i wewnętrzne – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.

- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

- Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

- Uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójne o– ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego.

- Łączniki specjalne:

- Wykonanie– korpus żeliwo sferoidalne min. GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm.

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę Dn, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

- Zakres uszczelnienia min. 25 mm.

- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych.

- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur.

- Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 stopnie.

- Śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna.

- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnień i podparcie uszczelki kielicha.

- Uszczelka do ścieków z gumy NBR.

- Zaciski stabilizujące rurę do każdego rodzaju rur

- Kształtki żeliwne:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40.

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm według wymogów GSK (lub certyfikat równoważny).

- Czyszczak rewizyjny

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40.

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Uszczelka pokrywy z gumy NBR.

- Zawór hydrantowy ZH-52.

- Trzpień zaworu z mosiądzu.

- Długość zaworu maksymalnie 550mm.

- Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.

- Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

- Zasuwa nożowa z kółkiem ręcznym, z niewznoszącym trzpieniem. Konstrukcja płytowa dwukierunkowa.

- Wykonani korpus- płyty dolne z żeliwa szarego GG-25; kolumna, płyty górne ze stali węglowej 1.0580.

- Ochrona antykorozyjna z odpornej na promienie UV powłoki z farby epoksydowej min. 150 µm.

- Nóż i trzpień wykonany z ze stali kwasoodpornej 1.4401.

- Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR.

- Nakrętka trzpienia wykonana z brązu.

- Dławica wykonana z gumy NBR.

- Owiercenie PN10/16 bar.

- Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.

UWAGA: Armatura musi pochodzić od jednego producenta (poz. 1-9) i (poz. 12-16)

Wymagany okres gwarancji na armaturę wodociągową - minimum 60 miesięcy.

Pakiet Nr 1 – ARMATURA WODOCIĄGOWA

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 80 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE DN40 | szt. | 32 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Zasuwa nożowa z kółkiem | szt. | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych | szt. | 80 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych | szt. | 25-50 | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem L = 1500 sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, łamliwy L = 1500 | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik specjalny kielichowo kołnierzowy | szt. | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Żeliwny czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym | szt. | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Skrzynka do zasuw duża Typ 4056 | szt. | X | 17 |  |  |  |  |
| 11 | Skrzynka do hydrantów | szt. | X | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=500 sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Kolano żeliwne ze stopką sfero Typ N sfero | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Kołnierz żeliwny sfero ślepy | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Kołnierz żeliwny sfero ślepy | szt. | 150 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 80/80 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2- Rury i kształtki do wody z PE

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Rury z PE:

- Rury wykonane z materiału klasy PE 100 RC o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagację pęknięć, skutki zarysowań.

- Rury w zakresie średnic DN 90 - 160 muszą być wykonane z minimum dwóch warstw. Wszystkie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie (warstwa zewnętrzna 10% całkowitej grubości ścianki oraz wewnętrzna o grubości 90% grubości ścianki).

- Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009-04.

- Rury zgodne z normą PN–EN 12201–2 (do wody).

- Rury do wody w zakresie średnic DN 40- 63: wykonanie jednowarstwowe lub dwuwarstwowe.

- Rury winny pochodzić od jednego producenta

2. Kształtki z PE:

- Polietylen klasy PE 100, SDR 11 dla kształtek elektrooporowych, dla doczołowych SDR17.

- Ciśnienie nominalne 10bar, 16 bar dla kształtek elektrooporowych.

- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośredniego po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej).

- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.

- Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu.

- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.

- Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

- Trójniki siodłowe muszą posiadać zamknięcie klamrowe.

- Długość króćca bosego w trójnikach siodłowych min. 105mm, odpowiednia dla bezpośredniego zamontowania zasuwy kielichowej, bez dodatkowych kształtek.

- Mufy elektrooporowe muszą posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczaniu rury wewnątrz.

- Kształtki doczołowe wykonane z materiału klasy PE 100, SDR 17.

- Kształtki elektrooporowe winne pochodzić od jednego producenta

Wszystkie rury muszą pochodzić od jednego producenta (poz. 1-4)

Tuleje i kołnierze muszą pochodzić pod jednego producenta

Wszystkie kształtki elektrooporowe muszą pochodzić od jednego producenta

Wymagany okres gwarancji na pakiet 2: minimum 24 miesiące.

Rury PE winny posiadać ważne aprobaty techniczne ITB oraz certyfikat DIN CERTCO lub równoważny.

Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty potwierdzające fakt dopuszczenia materiałów, w tym m.in. atesty PZH, aprobaty techniczne ITB  dla rur PE, Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479 oraz Test FNCT (Full Notch Creep Test)- wg ISO 16770.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 – RURY I KSZTAŁTKI DO WODY Z PE

| L.p | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rura do kanalizacji PE 100 RC SDR 17, PN 10 (zielona) | mb | 160 | 204 |  |  |  |  |
| 2 | Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10 (niebieska) | mb | 90 | 192 |  |  |  |  |
| 3 | Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10 | mb | 40 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | szt. | 160 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | szt. | 90 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 160/45° | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Łuk formowany PE 100 SDR 17 | szt. | 160/11° | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Kolano doczołowe PE 100 SDR 17 | szt. | 90/30° | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 90/45° | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 | szt. | 40 | 14 |  |  |  |  |
| 11 | Trójnik siodłowy samo nawiercający obejma dolna na zatrzask | szt. | 90/40 | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 160 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 90 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Kołnierz stalowy | szt. | 160/150 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Kołnierz stalowy | szt. | 90/80 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka płaska z uszami guma NBR (do kanalizacji) | szt. | 150 | 7 |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelka płaska z uszami guma EPDM (do wody) | szt. | 80 | 13 |  |  |  |  |
| 18 | Taśma brązowa oznakowująca z tasmą stalową do oznakowania kanalizacji sanitarnej | mb |  | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Taśma niebieska oznakowująca z tasmą stalową do oznakowania wodociągu | mb |  | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3- Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC- U

Opis przedmiotu zamówienia:

- Parametry techniczne rur i kształtek z PVC– U

- Rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC–U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN–EN 1401:2012, w tym:

- Odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium akredytowane), przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC– U.

- Odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD).

- Temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST = 79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD).

- Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN– EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium.

- Rury w średnicach dn≥200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to, co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne lub z rdzeniem spienionym), klasa rury, średnica rury;

- System (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo. Kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN– EN 1401:2012 i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD.

- System w kolorze pomarańczowym.

- Uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolem WC lub WT/WH. Uszczelka dwuelementowa, montowana na stałe w kielichu rury nie ma możliwości podwinięcia się (dla długości 3000mm). Uszczelka wmontowana na etapie produkcji.

- Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

- Rury winny posiadać wydłużony kielich w zakresie średnic DN160 do DN315 dla rur o długości L=3000mm.

- Rura DN160 L=500 typ lekki SN2, z rdzeniem spienionym.

- Nasuwki PVC minimalnej długości DN160 L=180mm, DN200 L=199mm.

UWAGA:

Rury i kształtki PVC-U (poz. 1-19) winny pochodzić od jednego producenta.

Wymagany okres gwarancji na pakiet 3: minimum 24 miesiące.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 – RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE Z PVC-U

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 315 | 65 |  |  |  |  |
| 2 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 200 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000 | szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową | szt. | 160 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000 | szt. | 160 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Rura PVC-U Lita SN 8 L=1000 | szt. | 160 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | Rura PVC SN 2 L=500 | szt. | 160 | 17 |  |  |  |  |
| 8 | Redukcja PVC-U | szt. | 315/200 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Redukcja PVC-U | szt. | 315/160 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Kolano PVC-U 30° | szt. | 315 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Kolano PVC-U 15° | szt. | 315 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Kolano PVC-U 15° | Szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Kolano PVC-U 15° | szt. | 160 | 55 |  |  |  |  |
| 14 | Kolano PVC-U 30° | szt. | 160 | 13 |  |  |  |  |
| 15 | Korek PVC-U | szt. | 315 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Korek PVC-U | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Korek PVC-U | szt. | 160 | 16 |  |  |  |  |
| 18 | Nasuwka PVC-U | szt. | 315 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Trójnik PVC-U 87° | szt. | 315/160 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

………………………….………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 4– Studnie kanalizacyjne

Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Parametry techniczne studni kanalizacyjnych 1000 :

- Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2, PN-EN 476:2001 (1000–włazowe)

- Studnie z elementów prefabrykowanych z PP lub PE

- Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP lub PE zgodna z ISO/TR 10358.

- Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN ISO 13259 i PN-EN 476

- Uszczelki w króćcach studzienek zintegrowane, mniej podatne na wywinięcia podczas montażu, spełniające wymagania normy PN–EN 681–2:2003 oznaczone WT/WH, tj. przeznaczone do zastosowań w kanalizacji oraz odporne na tłuszcze.

- Dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu.

TRZON STUDZIENKI:

- Studzienka włazowa o budowie modułowej (kineta, pierścienie dystansowe, stożek).

- Połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową.

- Średnica wewnętrzna pierścienia dystansowego w świetle min 1000mm

- Możliwość konstruowania standardowych studzienek o głębokości do 6m, większe głębokości na zasadzie rozwiązań indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta.

- Trzon studni o sztywności obwodowej SN≥2 kN/m2.

- Średnica wewnętrzna wejścia do stożka > 600 mm (niedopuszczalne zawężenie światła otworu przez montaż stopnia drabiny).

- Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN – EN 476 niedopuszczalne jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje podwyższenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia studzienki (> 45 cm).

- Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do trzonu studni oraz wykonania połączeń kaskadowych za pomocą wkładek „In situ” o średnicach Dn 110, Dn 160 i Dn 200. Kształtki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o ściance gładkiej)

- Stożek studzienki zmieniający średnicę studzienki z 1000mm na 600mm, wyposażony w usytuowaną mimośrodowo część cylindryczną w postaci karbowanej o średnicy wewnętrznej 600mm.

- Możliwość dowolnego umieszczania otworu włazowego względem kinety.

- Możliwość skracania stożka w części cylindrycznej oraz możliwe ucięcie kielicha i bezpośrednie łączenie z kinetą.

- Wewnątrz studzienki powinna być zamocowana na stałe drabinka z GRP odporna na korozję pod wpływem ścieków bytowych i oparów w kanalizacji). Wejście dn 600 studzienki umieszczone jest nad drabinką, przy czym z uwagi na zasady bhp stopnie lub drabinka muszą być widoczne w świetle otworu stożka.

- Zgodnie z normą drabinka do zamocowania na stałe, wykonana z dwoma bocznymi wzdłużnikami.

- Drabinka zapewniająca właściwe warunki bhp

- Szerokość stopnia - min 30 cm do stanięcia obunóż

- Odległość od ściany – około 15 cm

- Obwód stopnia obwód nie więcej niż 14,5 cm (umożliwiająca objęcie dłonią)

- Stopnie z powierzchnią nieścieralną i przeciwpoślizgową

- Wskazany odmienny kolor stopni i studzienki.

- Drabinka testowana na wyrwanie i obciążenie pionowe zgodnie z normą PN-EN 13596-2.

  - Wytrzymałość zakotwienia min. 6kN.

  - Maksymalne pionowe obciążenie około 2,6kN.

KINETY:

- Kinety ze sprawną, potwierdzoną testami hydrauliką zapewniająca niezakłócony przepływ oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug.

  - kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów),

  - kinety wyposażone w głęboki kielich połączeniowy do łączenia z karbowanym trzonem

- Średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-U: 160mm-315mm.

- Różne typy kinet wykonanych z elementów prefabrykowanych z PP lub PE.

- Dopływy pod kątem 90 stopni.

- Spocznik w kinecie na wysokości H=D, co zagwarantuje brak zalania przy 100% wypełnieniu kanału.

- Spadek spocznika ok 4º w kierunku kanału głównego.

- Powierzchnia spocznika - przeciwpoślizgowa.

ZWIEŃCZENIA:

- Zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem, o konstrukcji „pływającej” składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym nieprzenoszącym obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.

- Włazy niewentylowane– ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostające się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni.

- Wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min. 670 mm gwarantujący dylatację pomiędzy pierścieniem a trzonem stożka z karbami z nawierzchnią utwardzoną.

- Pierścień żelbetowy– kompatybilny ze studnią. Wymiar zewnętrzny pierścienia min. 1100mm.

- Dla studzienek dn 1000 przewiduje się włazy żeliwne DN 600 klasy D 400 z korpusem o wysokości min 140 mm, pokrywa z żeliwa szarego. Głębokość osadzenia pokrywy min. 50mm, szerokość podparcia pokrywy w ramie min. 35mm na stronę. Minimalny ciężar pokrywy 300 kg/m2 – ok. 88kg. Włazy wykonane według normy DIN1229. Właz bez rygli i otworów wentylacyjnych. Dopuszcza się otwory na klucz. Bez wkładki tłumiącej

- Zamawiający wymaga, aby deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich elementów studzienek (podstaw/kinet, trzonów, stożków, drabin lub stopni, wkładek in situ itd., oraz zwieńczeń  (włazów i pokryw, elementów betonowych lub żelbetowych)  były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), tj. zapewniały identyfikację wyrobu budowlanego i zawierały: nazwę handlową, stosowne parametry techniczne, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego, a także producenta i miejsce produkcji i odpowiedni dokument odniesienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania:

1.  raportów z badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13598-2, w tym :

- 	pomiarów sztywności obwodowej trzonów studzienek

- 	potwierdzenie badań trwałości i spójności konstrukcji podstaw studzienek (kinet)

-	potwierdzenie stateczności elementów przypowierzchniowych studzienek wg normy PN-EN 14802 (raport z badań– potwierdzający obciążalność, tj. możliwość zastosowania w obszarach obciążonych ruchem w klasie SLW 60, przy włazach klasy D400)

- 	potwierdzenie badaniami wytrzymałości zamocowania stopni lub drabiny oraz wytrzymałości na maksymalne pionowe obciążenie

2. deklaracji właściwości użytkowych zgodności dla wyrobów znakowanych CE tj. uszczelek oraz stopni lub drabin.

UWAGA:

Wszystkie elementy studni (poz. 1-7) muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne.

Włazy muszą pochodzić od jednego producenta.

Wymagany okres gwarancji na pakiet 4: minimum 24 miesiące.

Pakiet 4 – STUDNIE KANALIZACYJNE

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kineta zbiorcza studni Dn 200 z dwoma dopływami pod kątem 90 stopni | szt. | 1000 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kineta zbiorcza studni Dn 315 z dwoma dopływami pod kątem 90 stopni | szt. | 1000 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Pierścień dystansowy H=1,0 | szt. | 1000 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Pierścień dystansowy H=0,5 | szt. | 1000 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Stożek Dn 1000/600 | szt. | 1000 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Pierścień odciążający do studni DN1000 | szt. | 1000 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka dn 1000 | szt. | 1000 | 19 |  |  |  |  |
| 8 | Właz żeliwny D400 (40 t) | szt. | 600 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 5– Studnie betonowe

Opis przedmiotu zamówienia:

  - Studnie wykonane jako betonowe zgodne z PN-EN-1917 z betonu siarczanoodpornego HSR klasy C40/50, nasiąkliwość do 5%, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150, wskaźnik w/c nie większy niż 0,4.

  - Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR samosmarujące.

  - Kinety studni S4, S6 monolityczne spadek w kinecie zgodnie z załączonym rysunkiem.

  - Stopnie złazowe zabudowane na etapie produkcji, pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101. Minimalna siła wyrywająca stopień nie mniej niż 5 kN.

  - W otworach wlotowych i dolotowych uszczelki, przejścia szczelne wbudowane na etapie produkcji.

Pakiet 5 – STUDNIE BETONOWE

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Studnia betonowa S6 (średnica DN1,2) zwieńczona pierścieniem wra z z płytą odciążającą | szt. | 1200 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Studnia betonowa S4 (średnica DN1,2) zwieńczona pierścieniem wraz z płytą odciążającą | szt. | 1200 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Studnia betonowa TR1 (średnica DN1,5) zwieńczona pierścieniem wraz z płytą odciążającą | szt. | 1500 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Studnia betonowa (średnica DN1,2) zwieńczona zwężką, stożkiem 1200/600 | szt. | 1200 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo